附件1

PET无汽饮料瓶产品质量监督抽查结果

此次PET无汽饮料瓶产品在金台区、眉县、太白县、扶风县、陇县的生产领域中抽取，共抽查标称生产企业5家，抽取样品5批次，经检验，合格样品5批次。

本次抽查工作依据GB/T 13508、QB/T 1868、QB/T 2357现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求。对PET无汽饮料瓶的外观、高度偏差、垂直度、容量、物理机械性能等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PET无汽饮料瓶合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | PET无汽饮料瓶 | 2024-08-28 | 陕西晁耀食品饮料有限公司 | 陕西晁耀食品饮料有限公司 | 太白县 | --- | 500mL | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | PET无汽饮料瓶 | 2024-08-20 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 眉 县 | --- | 550mL | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | PET无汽饮料瓶 | 2024-08-06 | 今麦郎食品（宝鸡）有限公司 | 今麦郎食品（宝鸡）有限公司 | 扶风县 | --- | 550mL | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | PET无汽饮料瓶 | 2024-07-12 | 陇县城源关山水业有限公司 | 陇县城源关山水业有限公司 | 陇县 | --- | 361mL | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | PET无汽饮料瓶 | 2024-08-21 | 宝鸡市天海山泉饮品有限公司 | 宝鸡市天海山泉饮品有限公司 | 金台区 | --- | 550mL | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件2

瓦楞原纸产品质量监督抽查结果

此次瓦楞原纸产品在岐山县、扶风县生产领域中抽取，共抽查标称生产企业3家，抽取样品3批次，经检验，合格样品3批次。

本次抽查工作依据GB/T 13023-2008。对瓦楞原纸产品的定量、紧度、横向环压指数、纵向裂断长等项目进行了检

验。

具体抽查结果如下：

瓦楞原纸合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 高强度瓦楞原纸 | 2023-09-19 | 陕西法门寺纸业有限公司 | 陕西法门寺纸业有限公司 | 扶风县 | 法门寺 | 980mm×150g/m2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 瓦楞原纸 | 2024-07-03 | 岐山县圣龙箱纸板有限责任公司 | 岐山县圣龙箱纸板有限责任公司 | 岐山县 | --- | 1400mm×175g/m2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 瓦楞原纸 | 2024-04-24 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 岐山县 | 兴龙 | 1200mm×130g/m2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件3

纸巾纸产品质量监督抽查结果

此次纸巾纸产品涉及1家生产企业1批次产品，检验合格。在全市范围内流通领域中抽取8价销售企业20批次产品，经检验，1批次不合格。

本次抽查工作依据GB/T461.1、GB/T465.2、GB /T7974、GB/T 8942、GB/T12914、GB15979、GB/T 20808经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对纸巾纸产品的细菌菌落总数、致病性化脓菌、大肠菌群、真菌菌落总数、亮度、横向吸液高度、柔软度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、可迁移性荧光物质、掉粉率等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

纸巾纸合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 纸巾纸 | 2024-04-26 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 扶风县 | 法门寺 | 180mm×115mm×282张（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 百丽牌福纸盈门纸面巾 | 2023-02-24 | 扶风泽泰老实人购物广场有限公司 | / | 扶风县 | 百丽及图形 | 180mm×141mm（4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 百丽牌新柔韧时代纸面巾 | 2024-03-26 | 凤翔老实人购物广场有限公司 | / | 凤翔区 | 百丽 | 180mm×125mm（4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 森木柔牌柔肤系列面巾纸 | 2024-03-10 | 凤翔老实人购物广场有限公司 | / | 凤翔区 | 森木柔 | 175mm×140mm×420（五层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 快乐梦想面巾纸 | 2023-09-18 | 凤翔县长城超市 | / | 凤翔区 | 快乐梦想 | 195mm×200mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 6 | 秦之韵抽取式面巾纸 | 2024-05-27 | 凤翔县长城超市 | / | 凤翔区 | 秦之韵 | 180mm×115mm×284张/包 四层 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 7 | 清风牌纸手帕 | 2024-02-19 | 凤翔县长城超市 | / | 凤翔区 | 清风 | 210mm×210mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 8 | 心竹牌云感压花面巾纸 | 2023-12-21 | 凤县尚品特惠多商贸有限公司 | / | 凤县 | 心竹 | 116mm×175mm/张（四层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 9 | 笨小鸭-绵柔系列-抽取式面巾纸 | 2023-09-26 | 凤县尚品特惠多商贸有限公司 | / | 凤县 | 笨小鸭 | 118mm×175mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 10 | 洁柔牌纸面巾（Face粉软抽） | 2023-11-29 | 陕西大森盛强商贸有限公司 | / | 眉县 | 洁柔 | 195mm×133mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 11 | 飞顺牌可湿水系列精致压花面巾纸 | 2024-03-11 | 陕西大森盛强商贸有限公司 | / | 眉县 | 飞顺 | 131mm×180mm（5层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 12 | 竹森林牌亲肤系列抽取式面巾纸 | 2024-04-27 | 陕西大森盛强商贸有限公司 | / | 眉县 | 竹森林 | 110mm×180mm/张 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 13 | 清风牌面巾纸 | 2024-05-06 | 岐山县西机商贸有限公司 | / | 岐山县 | 清风 | 210mm×154mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 14 | 柔贝佳面巾纸 | 2024-07-03 | 岐山县西机商贸有限公司 | / | 岐山县 | 柔贝佳 | 170mm×124mm（4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 15 | 开心朵朵牌纸面巾（特惠装软抽） | 2024-05-19 | 岐山县西机商贸有限公司 | / | 岐山县 | 开心  朵朵 | 175mm×110mm  （4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 16 | 洁柔牌纸面巾（Face粉软抽） | 2024-05-24 | 陕西大森兴旺商贸有限公司 | / | 陈仓区 | 洁柔 | 195mm×192mm/张（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 17 | 清风牌面巾纸 | 2023-11-22 | 陕西大森兴旺商贸有限公司 | / | 陈仓区 | 清风 | 190mm×154mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 18 | 清风牌Hello面巾纸 | 2023-06-11 | 华润万家商业科技（陕西）有限公司宝鸡分公司 | / | 高新区 | 清风 | 210mm×198mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 19 | 植护气垫纸巾.礼品纸面巾 | 2024-08-01 | 华润万家商业科技（陕西）有限公司宝鸡分公司 | / | 高新区 | 植护 | 140mm×175mm（4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 20 | 心相印牌纸面巾 | 2024-04-02 | 华润万家商业科技（陕西）有限公司宝鸡分公司 | / | 高新区 | 心相印 | 132mm×190mm（3层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

纸巾纸不合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 小洋人牌面巾纸 | 2023-02-09 | 陕西大森兴旺商贸有限公司 | / | 陈仓区 | 小洋人 | 180mm×115mm（4层） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件4

室内木质门产品质量监督抽查结果

此次室内木质门产品在金台区、渭滨区生产领域中抽取，共抽查标称生产企业2家，抽取样品2批次，经检验，合格样品2批次。

本次抽查工作依据 LY/T 1923经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对室内木质门产品的门扇厚度、门扇宽度、门扇高度、门扇部件拼接处高低差、门扇表面平整度、表面胶合强度、表面抗冲击性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能、浸渍剥离性能、漆膜附着力、漆膜硬度、可溶性总金属含量、含水率等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

室内木质门合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 木质复合门 | 2024-03-09 | 宝鸡百川通商贸有限公司 | 宝鸡百川通商贸有限公司 | 金台区 | --- | 2030mm×730mm×55mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 实木门 | 2024-06-19 | 宝鸡臻品云尚工贸有限公司 | 宝鸡臻品云尚工贸有限公司 | 渭滨区 | 臻品  大昌 | 2300mm×780mm×44mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件5

PVC-U型材产品质量监督抽查结果

此次门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品在岐山县**生产领域**中抽取1家1批次，**流通领域**抽取3家3批次产品，经检验，均批次。

本次抽查工作依据GB/T 1040.2-2006、GB/T 1633、GB/T 6739-2006、GB/T 8814-2017、GB/T 9286-1998相关的法律法规、部门规章和规范，现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求。对门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材产品的外观、外形尺寸、主型材壁厚、装饰面厚度（装饰型材做）、主型材质量、加热后尺寸变化率、加热后状态、落锤冲击、维卡软化温度、短期焊接系数等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

PVC-U型材合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 2024-04-20 | 宝鸡海螺型材有限责任公司 | 宝鸡海螺型材有限责任公司 | 岐山县 | 图形  商标 | MCUP72-B-OR | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 2024-03-16 | 宝鸡市朗轩工贸有限公司 | / | 高新区 | 中财型材 | 88平底框  （GK-T88-PK（J）） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 2023-07-19 | 陕西锦联瑞祥建设工程有限公司 | / | 渭滨区 | 英文商标 | HF60-T | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 2022-09-15 | 宝鸡市金台区如一建材经销部 | / | 金台区 | 如一型材 | 60固定框  （GJ-B-Ⅱ-S-2） | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件6

合成树脂乳液内墙涂料

产品质量监督抽查结果

此次合成树脂乳液内墙涂料产品在金台区、高新区的2家生产企业的2批次产品，经检验2家企业的2批次产品所检项目合格。

本次抽查工作依据GB/T 9756-2018，现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对合成树脂乳液内墙涂料产品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐 碱性、对比率、耐洗刷性等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

合成树脂乳液内墙涂料合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 内墙净味乳胶漆 | 2023-09-26 | 宝鸡市宇雅建材股份有限公司 | 宝鸡市宇雅建材股份有限公司 | 高新区 | 宇雅 | 20kg/桶 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 佳丽美（合成树脂乳液内墙涂料） | 2024-05-29 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 金台区 | 嘉利来+JIALILAI | 25kg/桶 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件7

合成树脂乳液外墙涂料

产品质量监督抽查结果

此次合成树脂乳液外墙涂料产品在金台区生产领域中抽取，共抽查标称生产企业1家，抽取样品1批次，经检验，合格样品1批次。

本次抽查工作依据GB/T 9755-2014 ，现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对合成树脂乳液外墙涂料产品的容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐碱性、耐水性、透水性、耐洗刷性、耐人工气候老化性、涂层耐温变性、粉化等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

合成树脂乳液外墙涂料合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 丙烯酸外墙工程漆 | 2024-07-07 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 金台区 | 嘉利来+JIALILAI | 25kg/桶 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件8

铅锌矿产品质量监督抽查结果

此次铅锌矿产品在凤县的生产领域中抽取，共抽查标称生产企业4家，抽取样品8批次，经检验，合格样品8批次。

本次抽查工作依据YS/T 320-2014、YS/T 319-2013、GB/T 8151.1-8151.15、GB/T 8152.1-8152.11相关的法律法规、部门规章、规定及《铅锌矿产品质量合格率统计调查抽样检验实施方案》。对铅锌矿的铅、铜、锌、砷、三氧化二铝等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

铅锌矿合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 铅精矿 | 2024-06-21 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 铅精矿 | 2024-06-25 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 铅精矿 | 2024-06-25 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 铅精矿 | 2024-06-26 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 锌精矿 | 2024-06-21 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 6 | 锌精矿 | 2024-06-25 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 7 | 锌精矿 | 2024-06-25 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 8 | 锌精矿 | 2024-06-26 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 凤县 | / | 散装 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件9

烧结砖/砌块产品质量监督抽查结果

此次混凝土普通砖产品在凤翔县、岐山县、眉县、麟游县生产领域中抽取，共抽查标称生产企业5家，抽取样品5批次，经检验，合格样品5批次。

本次抽查工作依据GB 5101-2017、GB/T 13544-2011、GB/T 13545-2014、GB/T 2542-2012、GB 6566-2010现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。对混凝土普通砖产品的强度、抗风化性能、泛霜、石灰爆裂、放射性核素限量等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

烧结砖/砌块合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 烧结普通砖 | 2024-05-02 | 陕西汉基新墙体制造有限公司 | 陕西汉基新墙体制造有限公司 | 岐山县 | / | 240mm×115mm×53mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 烧结普通砖 | 2024-06-11 | 宝鸡秦源科工贸有限公司 | 宝鸡秦源科工贸有限公司 | 岐山县 | / | 240mm×115mm×53mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 烧结普通砖 | 2024-06-16 | 凤翔博方新型节能环保建材有限公司 | 凤翔博方新型节能环保建材有限公司 | 凤翔区 | / | 240mm×115mm×53mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 烧结普通砖 | 2024-04-28 | 宝鸡弘业工贸有限责任公司 | 宝鸡弘业工贸有限责任公司 | 麟游县 | / | 240mm×115mm×53mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 烧结普通砖 | 2024-05-18 | 眉县金石建材有限公司 | 眉县金石建材有限公司 | 眉县 | / | 240mm×115mm×53mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件10

蒸压加气混凝土砌块产品质量

监督抽查结果

此次蒸压加气混凝土砌块产品在凤翔区、高新区、眉县、凤县生产领域中抽取，共抽查标称生产企业5家，抽取样品5批次，经检验，合格样品5批次。

本次抽查工作依据GB/T 11968-2020、GB/T 11969-2020、GB 6566-2010现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。对蒸压加气混凝土砌块产品的干密度、抗压强度、干燥收缩值、抗冻性、放射性核素限量等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

蒸压加气混凝土砌块合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **/批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2024-06-05 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 宝鸡市方大建材有限公司 | 高新区 | / | 600mm×240mm×120mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2024-07-18 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 宝鸡石羽节能科技发展有限公司 | 高新区 | / | 600mm×240mm×200mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2024-07-25 | 陕西恒达宁远新型建材有限公司 | 陕西恒达宁远新型建材有限公司 | 眉县 | / | 600mm×240mm×200mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2024-03-24 | 宝鸡方正致远节能建材有限公司 | 宝鸡方正致远节能建材有限公司 | 凤翔区 | / | 600mm×240mm×200mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 2024-03-20 | 宝鸡安信天晨环境治理有限 | 宝鸡安信天晨环境治理有限 | 凤县 | / | 600mm×240mm×200mm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件11

钢筋混凝土排水管产品质量

监督抽查结果

此次钢筋混凝土排水管产品在金台区、岐山县、千阳县、扶风县、陈仓区生产领域中抽取，共抽查标称生产企业6家，抽取样品12批次，经检验，合格样品12批次。

本次抽查工作依据GB/T 11836-2023、GB/T 16752-2017，相关的法律法规、部门规章和规范，现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。对钢筋混凝土排水管产品的外观质量、尺寸偏差、外压荷载、保护层厚度等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

钢筋混凝土排水管合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-12 | 陕西长佳建材有限责任公司 | 陕西长佳建材有限责任公司 | 岐山县 | / | DRCP Ⅰ1000×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-12 | 陕西长佳建材有限责任公司 | 陕西长佳建材有限责任公司 | 岐山县 | / | DRCP Ⅰ800×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-10 | 宝鸡市金台区嘉顺建材厂 | 宝鸡市金台区嘉顺建材厂 | 金台区 | / | RCP Ⅱ 500×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-10 | 宝鸡市金台区嘉顺建材厂 | 宝鸡市金台区嘉顺建材厂 | 金台区 | / | RCP Ⅰ 800×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-15 | 扶风县正通圆水泥制品有限公司 | 扶风县正通圆水泥制品有限公司 | 扶风县 | / | RCP Ⅱ 800×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 6 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-15 | 扶风县正通圆水泥制品有限公司 | 扶风县正通圆水泥制品有限公司 | 扶风县 | / | RCP Ⅱ 500×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 7 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-10 | 宝鸡聚田源建材有限公司 | 宝鸡聚田源建材有限公司 | 千阳县 | / | RCP Ⅱ 500×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-10 | 宝鸡聚田源建材有限公司 | 宝鸡聚田源建材有限公司 | 千阳县 | / | RCP Ⅱ 400×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 9 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-16 | 宝鸡市陈仓区顺通水泥制管厂 | 宝鸡市陈仓区顺通水泥制管厂 | 陈仓区 | / | RCP Ⅱ 800×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 10 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-04-16 | 宝鸡市陈仓区顺通水泥制管厂 | 宝鸡市陈仓区顺通水泥制管厂 | 陈仓区 | / | RCP Ⅰ 1000×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 11 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-24 | 宝鸡市陈仓区西秦制管厂 | 宝鸡市陈仓区西秦制管厂 | 陈仓区 | / | RCP Ⅰ 500×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 12 | 钢筋混凝土排水管 | 2024-05-24 | 宝鸡市陈仓区西秦制管厂 | 宝鸡市陈仓区西秦制管厂 | 陈仓区 | / | RCP Ⅰ 600×3000 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

附件12

床上用品产品质量监督抽查结果

此次床上用品涉及扶风县、金台区的2家生产企业2批次产品，全市范围内的流通领域20批次产品，经检验，生产领域合格样品2次，流通领域合格17次。

本次抽查工作依据GB/T 22796-2021、GB/T 24252-2019、FZ/T 61001-2019、FZ/T 61002-2019、FZ/T 61004-2017、FZ/T 81005-2017、GB 18401-2010相关的法律法规、部门规章和规范，经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。对床上用品产品的纤维含量、甲醛含量、pH值、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、絮用纤维原料要求、可分解致癌芳香胺染料等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

床上用品合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 印花四件套 | 2024.05.05 | 陕西博尔美实业有限公司 | 陕西博尔美实业有限公司 | 扶风县 | 博尔美 | 被套200cm×230cm  床单245cm×250cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 三件套 | 2024.7.4 | 宝鸡市宝福服饰有限责任公司 | 宝鸡市宝福服饰有限责任公司 | 金台区 | / | 被套150cm×110cm  褥套150cm×63cm  枕套486cm×30cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 糯米棉四件套 | / | 宝鸡市金台区贵宾之家家纺店 | 上海八诀品牌管理有限公司 | 金台区 | / | 被套200cm×230cm  床单250cm×250cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 4 | 枕巾 | / | 华润万家商业科技（陕西）有限公司宝鸡陈仓园店 | 远梦家居用品股份有限公司 | 金台区 | / | 55cm×80cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 5 | 水洗棉四件套 | / | 宝鸡市渭滨区帝柔床上用品店 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 渭滨区 | / | 被套200cm×230cm  床单250cm×245cm  枕套48cm×74cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 6 | 印花三件套 | / | 宝鸡市渭滨区帝柔床上用品店 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 渭滨区 | / | 被套160cm×210cm  床单190cm×230cm  枕套48cm×74cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 7 | 七彩被套 | / | 扶风县莲花家纺店 | 宁波博洋家纺集团有限公司 | 扶风县 | / | 200cm×230cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 8 | 加厚四件套 | / | 眉县首善街道兰思雨家纺店 | 海门市羌然床上用品厂 | 眉县 | 美然 | 被套160cm×210cm  床单230cm×250cm  枕套48cm×74cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 9 | 提花四件套 | / | 眉县首善街道鑫三利家纺店 | 三利集团服饰有限公司 | 眉县 | / | 被套200cm×230cm  床单245cm×270cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 10 | 枕巾 | / | 华润万家商业科技（陕西）有限公司宝鸡分公司 | 远梦家居用品股份有限公司 | 高新区 | / | 52cm×76cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 11 | 印花全棉四件套 | / | 宝鸡市新江昊商贸有限责任公司 | 上海恒源祥家用纺织品有限公司 | 高新区 | / | 被套200cm×230cm  床单245cm×250cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 12 | 纯棉生活四件套 | / | 陕西永辉超市有限公司宝鸡高新吾悦广场分公司 | 四川风尚生活家居有限公司 | 高新区 | / | 被套200cm×230cm  床单230cm×245cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 13 | 床品四件套 | / | 宝鸡市陈仓区虢镇帆飞扬床上用品店 | 南通市海门区晋帛家用纺织品有限公司 | 陈仓区 | / | 被套200cm×230cm  床单245cm×245cm  枕套48cm×74cm×2 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 14 | 长绒棉四件套 | / | 宝鸡市陈仓区虢镇际华家纺店 | 陕西冬冬宝工贸有限公司通州分公司 | 陈仓区 | 冬冬宝 | 被套（200×230）cm  床单（245×250）cm  枕套(48×74)cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 15 | 布艺枕巾 | / | 宝鸡绿谷田园食品配送有限公司 | 河北明朗纺织品制造有限公司 | 千阳县 | 明朗 | 50cm×75cm±2cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 16 | 枕巾 | / | 千阳县城关供销社供销大厦 | 高阳县申达棉织厂 | 千阳县 | 申萌 | 85cm×58cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 17 | 全棉斜纹被套 | / | 陇县好又多商贸有限责任公司 | 上海蓝梦家用纺织品有限公司 | 陇 县 | / | 205cm×235cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 18 | 枕套 | / | 陕西钜惠商业运营管理有限公司凤翔怡品超市 | 高阳县金旺纺织有限公司 | 凤翔区 | / | 54cm×80cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 19 | 布艺中号枕巾 | / | 凤翔县长城超市 | 西安尚雅特商贸有限公司 | 凤翔县 | 尚雅特 | 45cm×65cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |

床上用品不合格产品及其企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **企业所在地（县、区）** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 枕巾 | / | 岐山家福乐购物广场有限公司 | 西安尚雅特商贸有限公司 | 岐山县 | 尚雅特 | 75cm×52cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 2 | 粗布水洗四季被 | / | 陇县众鑫上林生活超市有限公司 | 南通知布家纺织科技有限公司 | 陇 县 | 知布家 | 150cm×210cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |
| 3 | 麟游县 | / | 麟游县万福乐万家购物中心 | 南通市通州区彩堤儿家用纺织品有限公司 |  | 艺辉 | （52×75）cm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 |